[image: image1.jpg]evropsky ‘i_ {

socialni MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Protetická technologie

	Název DUM
	Etylsilikátové formovací hmoty pro titanové slitiny, pro dentální keramiku

	Označení DUM
	VY_32_INOVACE_PRT2.04

	Autor
	Ivana Poláková

	Anotace
	Pracovní list k výuce o formovacích hmotách

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 2. ročník oboru Asistent zubního technika. Žáci si touto formou doplňují a rozšiřují teoretické znalosti o formovacích hmotách. Lze použít při výkladu nového učiva, při domácí přípravě nebo při opakování učiva.

	Datum vytvoření
	20.10.2013


Etylsilikátové formovací hmoty

Nejsou příliš rozšířené v praxi pro svou komplikovanou přípravu a časovou náročnost při zpracování.

Jsou určeny pro odlévání vysokotavitelných slitin obecných kovů a výrobu konstrukcí částečných snímatelných náhrad.

Základem je práškový křemen nebo krystobalit, který se mísí s gelem kyseliny křemičité.

Formovací  hmoty pro titanové slitiny

Titanové slitiny se odlévají při teplotě převyšující  1700 °C. Mají speciální složení. Jako ostřivo se používají keramické materiály  - čistý korund nebo oxid zirkoničitý, které jsou stabilnější než TiO2 a odolávají redukci titanem.

Na povrch voskového modelu se nejprve nanáší suspenze keramické hmoty, po zaschnutí této vrstvy se model zalije formovací hmotou.

I přes vysokou odolnost speciální keramiky dochází ke vzniku oxidů titanu na povrchu odlitku, který je výrazně křehčí než hlubší vrstvy. Takto kontaminovaný povrch se musí odstranit chemickým leptáním, tím se redukuje tloušťka odlitku. Proto je třeba voskový model vytvořit silnější.

Formovací hmoty pro dentální keramiku

Používají se dva typy formovacích hmot: 

1. typ – určený pro techniku lití nebo lisování

- základem jsou žáruvzdorné fosfátové hmoty.

- voskový model náhrady se zatmelí a dutina ve formě se zaplní roztavenou keramikou

2. typ – zhotovení keramických fazet, inlejí a jednotlivých korunek

- první nosná keramická vrstva se nanáší na žáruvzdorný pahýl

- formovací hmota musí přesně reprodukovat i velmi jemné detaily a mít expanzi odpovídající   kontrakci keramiky

- mají základ ve fosfátových hmotách a obsahují jemně zrnité žáruvzdorné plnivo

 Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu  
Zdroje: 
HUBÁLKOVÁ Hana, KRŇOULOVÁ Jana. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9. 













