[image: image2.jpg]evropsky ‘i_ {

socialni MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Zhotovování stomatologických protéz

	Název DUM
	Postup a tipy při dosazování korunek a můstků

	Označení DUM
	VY_32_INOVACE_ZSP3.05

	Autor
	Pavla Dočekalová Urbanová

	Anotace
	Popis postupu při dosazování fixních náhrad.

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 3. ročník oboru Asistent zubního technika. Jedná se o návod, jak postupovat při dosazování odlitků na model, a tipy ke zdárné práci. Lze využít jako studijní materiál.

	Datum vytvoření
	31.10.2013


Postup při dosazování korunek a můstků na model
Korunka:
Jako první krok dosazujeme korunku na vyjmutý pahýl. Dokud nebude perfektně sedět na něm, nesnažíme se odlitek nasazovat do celého modelu. Jako pomůcku k tomuto kroku lze využít lihový fix (nejlépe je vidět červený) nebo kontaktní (okluzní) sprej, přičemž fix nanášíme na celou plochu pahýlu cca 1mm od krčku, zatímco sprej je lepší aplikovat do konstrukce. Při použití fixu se pak barevně označují místa, kde je potřeba brousit nebo naopak v případě spreje aplikovaného do konstrukce se tato místa stírají.
Pokud již odlitek přesně sedí na pahýlu, můžeme pahýl vrátit do modelu a začít dosazovat body kontaktu. K tomu nám pomůže tenká artikulační folie. Nepoužíváme (anebo s velkou opatrností) artikulační papír – je k tomuto účelu příliš tlustý.
Po začlenění korunky do čelisti přicházíme k dalšímu kroku. Vyladíme dokus s protější čelistí (s antagonisty). Používáme artikulační papír nebo folii. Brousíme obarvená místa na konstrukci, dokud nejsou čelisti ve funkčním kontaktu. To znamená, že čelisti dobře dokousnou a jsou schopné i lateropulzí a propulze, aniž by tomu konstrukce bránila (nevytváří tzv. „zámek“).
Takto upravenou konstrukci již můžeme dotvarovat a vyleštit.

Můstek:
Postup je stejný jako u korunky. Pouze mezi kroky „dosazení bodů kontaktu“ a „doladění funkčního skusu“ je nutné vložit krok „dosazení mezičlenů na alveol“. K tomu s úspěchem využijeme buďto artikulační folii nebo okluzní sprej.
V dosazení na model může bránit i zalitý mezizubní prostor mezi pilířovou korunkou a mezičlenem. Ten tedy uvolníme zároveň s dosazováním mezičlenů na alveol.
[image: image1.jpg]



Tipy pro broušení a leštění:

· Základním předpokladem je dobře očištěný (dočista opískovaný) odlitek. Neodbrušovat oxidy ani zatmelovací hmotu – ničí (tupí) se tím frézy.
· Dodržovat otáčky doporučené výrobcem fréz – stejně jako se netlačí na pilu, netlačí se ani na frézu (lepší službu udělá menší tlak a větší počet otáček než naopak – kvůli bezpečnosti však nepřekračovat maximální počet!).
· Respektovat obrušovaný objekt a volit správnou velikost i tvar fréz nebo brousků.
· Konstrukce, na které se bude nanášet keramika, se nesmí brousit diamantovými ani karborundovými brousky. Používat pouze frézy!
· Naučit se používat k obrušování i řezací disk. Když to situace dovolí, je odstraňování bublin na povrchu i ohlazování některých ploch pomocí disku efektivnější než frézou. Netupí se – je stále ostrý – pouze se zmenšuje. Pozor však na otáčky!
· Nepoužívat poničené a tupé nástroje (frézy) – poškozují hladkost povrchu a jsou nebezpečné.
· Před samotným leštěním je nutné kov dobře vyhladit (předleštit) gumovými nástroji.
· K leštění kovů je výhodnější používat leštící pastu na kov (s obsahem oxidů Cr pro tvrdokovové slitiny nebo oxidů Fe pro zlaté slitiny) než univerzální prostředky.
Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.
Zdroje: vlastní tvorba

