[image: image2.jpg]evropsky ‘i_ {

socialni MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Zhotovování stomatologických protéz

	Název DUM
	Fasetování kovové konstrukce

	Označení DUM
	VY_52_INOVACE_ZSP2.06

	Autor
	Ivana Kvízová

	Anotace
	Popis zpracování Chromasitu při fasetování kovové konstrukce

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 2. ročník oboru Asistent zubního technika. Je zde popsán postup při zhotovení estetické fasety na kovovou konstrukci kompozitním materiálem Chromasit 

	Datum vytvoření
	16.2.2013



     Zpracování Chromasitu - fasetování
1. opískujeme kovovou konstrukci v místě,  kde bude nanášena estetická faseta
2. potřeme Chroma linkem (chemická vazba), tekutinu necháme zaschnout

3. konstrukci potřeme Opaquerem (podbarvení) a dáme polymerovat na 5 minut /120 C/6 atm

4. naneseme těsto a vymodelujeme 

      příslušný anatomický tvar

5. po dokončení modelace potřeme 

Fluidem a polymerujeme 
7minut/120 C/6 atm.

6. dobrousíme jemnými frézami a 

vyleštíme pomocí kotoučků a lešticí pasty
[image: image1.jpg]



Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.

Zdroje : http://www.stomatologicka-laborator.cz/images/3c.jpg 

              vlastní tvorba
