[image: image8.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Vondrášek  Jan

	Název:
	Instruktáž  koutový spoj 135 P FW t3 PF sl nb

	Tematická oblast:
	Svařovaní

	Ročník:
	3

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	12.5.2013

	Anotace:
	Příprava z.materiálu,provedení svaru dodržení postupu svařování 


1. METODA SVAŘOVÁNÍ 135

Metoda svařování 135 charakterizuje svařování elektrickým obloukem

tavící se elektrodou v aktivním plynu-MAG. Tato metoda je v současnosti jedna 

z nejrozšířenějších převážně ve stálých provozech.

Používá zdroje proudu speciálně upravené usměrňovače (starší provedení) nebo novější

invertní zdroje s plochou charakteristikou svařovacího proudu chlazené větrákem nebo

vodním chlazením.

Zacházení a manipulace se svařovacím zařízením se řídí dodržováním bezpečnostních

předpisů dle ČSN-05 0601a ČSN-05 0630. Jelikož je zdroj osazen tlakovou nádobou na stlačené

plyny je zapotřebí dodržovat též bezpečnostní předpisy dle ČSN – 05 0610 tj. část tlakové 

nádoby, manipulace a redukční ventily.

Kontrola zdroje před zapnutím je-li zdroj vypnut, přívodní a svařovací kabely (hořáku)

jejich neporušenost včetně svařovací svorky pérové nebo šroubové (nad 300A)

a zda není spojen svařovací obvod.

Po zapnutí zdroje zkontrolovat směr otáčení chladícího větráku je-li zdroj vybaven. U zdrojů s kapalinovým chlazením těsnost soustavy.

2. Materiál

Základní materiál použijeme S 235 JR G2   t3   (ČSN-EN  10027-1)    200x100x3

S……………………………..ocel na konstrukce (1.1)

235……………………………min. mez kluzu (Re)

JR……………………………..hodnota vrubové houževnatosti (KCV) 

G2……………………………..stabilizováno

t3……………………………….plech 3mm

Přídavný materiál G 46 3C G3Si1 průměr 1mm  (ČSN-EN 440)

G…………………………………elektroda pro mechanizované způsoby svařování

46…………………………………min. mez kluzu svarového kovu

3…………………………………..hodnota vrubové houževnatosti (KCV)

C………………………………….ochranný plyn  CO2 (M-směs Ar+CO2)

G3Si1……………………………..chemické složení

Ochranný plyn  CO2 netečný plyn není jedovatý, ale brání dýchání vytěsňuje vzduch.

V oblasti svarové lázně se rozkládá vlivem vysoké teploty oblouku (8000-9000 °C) na CO a O2 v čemž spočívá jeho aktivita/metal aktiv gas- MAG/. Nastavení průtoku je 7litrů /min.

3. Příprava základního materiálu

Desky obrousíme z obou stran svarové hrany, zbavíme otřepů po střihání pilník bruska

Dodržovat zásady BOZP.

[image: image1.jpg]



4. Pracoviště

Provedeme kontrolu vybavení, které obsahuje nářadí, drátěný kartáč , kleště, sprej, čistící jehlu, polohovadlo a podložku.

Používáme ochranné pomůcky, které jsou kožená zástěra, rukavice s manžetou, rukávník (P+L), kukla svářečská a čiré brýle. Svářeč je oblečen do pracovního obleku a pracovních rukavic.

V neposlední řadě provést již výše uvedenou kontrolu svářecího zařízení.

VŠE MUSÍ BÝT VE FUNKČNÍM STAVU.
[image: image2.jpg]



5. Svar v poloze PF
Nastehování sestavy svaru v poloze vodorovné včetně nastavení svařovacích parametrů 120A 

19V. Ochranný plyn 7l/min

Sestehování sestavy

[image: image8.jpg]
Nastavení parametrů zdroje

[image: image3.jpg]



6. Provedení svaru

Nákres
[image: image4.jpg]o 2Pl
200x 400 <3 (2x)

Poud.: _ f90 20V = +
" <~ 4009, co, = 70





Po nastehování vložíme sestavu svaru do polohovadla tak abychom měli dobrou viditelnost do koutu sestavy.

Oblouk zapálíme na dolním stehu elektroda směřuje do rohu svaru  

 úhel hořáku z boku svírá od vodorovné roviny 5° až 10° směrem dolu a z pohledu svářeče kolmo na styčnou spáru.
Pohyb hořáku je příčně kývavý zdola  nahoru sledujeme tvořící se svarovou lázeň a její 

formování. Přibližně v polovině délky svaru přerušíme vypnutím a napojení provedeme 

opětovným zapálením oblouku na kraji vytvořeného kráteru vratným pohybem hořáku 

vyplníme kráter a pokračujeme opět směrem k hornímu stehu příčně kývavým pohybem.

Svar ukončíme na horním stehu hořák přizvedneme do vodorovné roviny směrem nahoru a 

vrátíme se proti svaru asi 5mm  dolu.Vyjmeme z polohovadla očistíme(dr.kartáč,pilník,brýle)
a předložíme k vizuální kontrole.Zhodnotíme provedení dle TP případné chyby a vady.
PROVEDENÍ:

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



7. VADY KOUTOVÝCH SPOJŮ

[image: image7.jpg]



[image: image9.jpg]



Nepřípustné vady:


100 	- trhliny 


2016 	- dutina červovitá 


401 	- studený spoj 


402 	- nedostatečné provaření


503 	- podkročení rozměru koutového svaru





Přípustné vady:


503 	- velké převýšení svaru


- překročení rozměru koutového svaru


512 	- nerovnoměrný koutový svar


5011	- vrub v přechodu svaru (souvislý)


5012	- přerušovaný











Krátké vady:


1 nebo více vad s celkovou délkou menší než 25mm na 100mm délky svaru


některé jsou přípustné





Dlouhé vady:


1 nebo více vad o celkové délce větší než 25mm na délku 100mm























