[image: image8.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Vondrášek  Jan

	Název:
	Instruktáž  koutový spoj 135 P FW t3 PC ss nb

	Tematická oblast:
	Svařovaní

	Ročník:
	3

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	1.5.2013

	Anotace:
	Příprava z.materiálu,provedení svaru dodržení postupu svařování 


1. METODA SVAŘOVÁNÍ 135
Metoda svařování 135 charakterizuje svařování elektrickým obloukem

tavící se elektrodou v aktivním plynu-MAG. Tato metoda je v současnosti jedna 

z nejrozšířenějších převážně ve stálých provozech.

Používá zdroje proudu speciálně upravené usměrňovače (starší provedení) nebo novější

invertní zdroje s plochou charakteristikou svařovacího proudu chlazené větrákem nebo

vodním chlazením.

Zacházení a manipulace se svařovacím zařízením se řídí dodržováním bezpečnostních

předpisů dle ČSN-05 0601a ČSN-05 0630. Jelikož je zdroj osazen tlakovou nádobou na stlačené

plyny je zapotřebí dodržovat též bezpečnostní předpisy dle ČSN – 05 0610 tj. část tlakové 

nádoby, manipulace a redukční ventily.

Kontrola zdroje před zapnutím je-li zdroj vypnut, přívodní a svařovací kabely (hořáku)

jejich neporušenost včetně svařovací svorky pérové nebo šroubové (nad 300A)

a zda není spojen svařovací obvod.

Po zapnutí zdroje zkontrolovat směr otáčení chladícího větráku je-li zdroj vybaven. U zdrojů s kapalinovým chlazením těsnost soustavy.

2. Materiál

Základní materiál použijeme S 235 JR G2   t3   (ČSN-EN  10027-1)    200x100x3

S……………………………..ocel na konstrukce (1.1)

235……………………………min. mez kluzu (Re)

JR……………………………..hodnota vrubové houževnatosti (KCV) 

G2……………………………..stabilizováno

t3……………………………….plech 3mm

Přídavný materiál G 46 3C G3Si1 průměr 1mm  (ČSN-EN 440)

G…………………………………elektroda pro mechanizované způsoby svařování

46…………………………………min. mez kluzu svarového kovu

3…………………………………..hodnota vrubové houževnatosti (KCV)

C………………………………….ochranný plyn  CO2 (M-směs Ar+CO2)

G3Si1……………………………..chemické složení

Ochranný plyn  CO2 netečný plyn není jedovatý, ale brání dýchání vytěsňuje vzduch.

V oblasti svarové lázně se rozkládá vlivem vysoké teploty oblouku (8000-9000 °C) na CO a O2 v čemž spočívá jeho aktivita/metal aktiv gas- MAG/. Nastavení průtoku je 7litrů /min.

3. Příprava základního materiálu

Desky obrousíme z obou stran svarové hrany, zbavíme otřepů po střihání pilník bruska

Dodržovat zásady BOZP.

[image: image1.jpg]



4. Pracoviště

Provedeme kontrolu vybavení, které obsahuje nářadí, drátěný kartáč , kleště, sprej, čistící jehlu, polohovadlo a podložku.

Používáme ochranné pomůcky, které jsou kožená zástěra, rukavice s manžetou, rukávník (P+L), kukla svářečská a čiré brýle. Svářeč je oblečen do pracovního obleku a pracovních rukavic.

V neposlední řadě provést již výše uvedenou kontrolu svářecího zařízení.

VŠE MUSÍ BÝT VE FUNKČNÍM STAVU.
[image: image2.jpg]



5. Svar v poloze PC
Nastehování sestavy svaru v poloze vodorovné včetně nastavení svařovacích parametrů 120A 

19V. Ochranný plyn 7l/min

Sestehování sestavy

[image: image8.jpg]
Nastavení parametrů zdroje

[image: image3.jpg]



6. Provedení svaru v PC
Nákres
[image: image4.jpg]"P@ (mmcj

ORI TR ARSI WO RE e e B

, MI@% N~ M}z

tsss.‘;_”*::’;‘”‘,.n oz Wé\ % 5“23& AR G2

l oy ZOO%’}UOK?S(ZX
t‘_,__,_,.,m--m.-WW& {5;3 /
%‘l // MM QOQ 20U =4

\ ‘f v -
\ ‘i : O‘//{; 0=





Po nastehování vložíme svar do polohovadla tak abychom měli dobrou viditelnost

do koutu sestavy.

Oblouk zapálíme na pravé straně  na stehu elektroda směřuje do rohu svaru nepatrně 

před styčnou spáru, úhel hořáku z boku svírá od vodorovné roviny 10° a z pohledu svářeče 

15°směrem dolu.

Pohyb hořáku je přímočarý zprava do leva sledujeme tvořící se svarovou lázeň a její 

formování. Přibližně v polovině délky svaru přerušíme vypnutím a napojení provedeme 

opětovným zapálením oblouku na kraji vytvořeného kráteru vratným pohybem hořáku 

vyplníme kráter a pokračujeme opět zprava do leva přímočarým pohybem k levému stehu.
Svar ukončíme na stehu pootočením hořáku z pohledu svářeče o 30°a vratným pohybem 
10mm zpět proti svaru ukončíme vypnutím.Po vychladnutí vyjmeme z polohovadla svar
očistíme (dr.kartáč,brýle,pilník) a předložíme k vizuální kontrole zhodnotíme provedení dle TP včetně chyb a vad ve svaru.
PROVEDENÍ:
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]e e gl € e Pl o veNAT




7. Vady koutových spojů

[image: image7.jpg]



[image: image9.jpg]



Nepřípustné vady:


100 	- trhliny 


2016 	- dutina červovitá 


401 	- studený spoj 


402 	- nedostatečné provaření


503 	- podkročení rozměru koutového svaru





Přípustné vady:


503 	- velké převýšení svaru


- překročení rozměru koutového svaru


512 	- nerovnoměrný koutový svar


5011	- vrub v přechodu svaru (souvislý)


5012	- přerušovaný











Krátké vady:


1 nebo více vad s celkovou délkou menší než 25mm na 100mm délky svaru


některé jsou přípustné





Dlouhé vady:


1 nebo více vad o celkové délce větší než 25mm na délku 100mm











