Latexové a jiné vodou ředitelné nátěry, vlastnosti, výroba

VY_32_INOVACE_20_392

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 20 |
| Anotace | Popis disperzních materiálů – nátěrů pro obor E malířské a natěračské práce |
| Klíčová slova | Nátěry na bázi akrylátů, silikonů a silikátů, latex, pigment, plnivo |
| Předmět | Technologie |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o disperzních nátěrech |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 2. ročník, žáci 16 – 17 let, obor E malířské a natěračské práce |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Vodou ředitelné nátěry lze použít na všechny  druhy podkladů

- neobsahují organická rozpouštědla, rychle schnou

- mají dobru přilnavost, dobře kryjí – jsou stálobarevné

- jsou zdravotně nezávadné, odolné proti povětrnosti

- jsou ekologicky a ekonomicky výhodné-příznivé

- nesmí zmrznout (používat při tepl. nad 10 st. C)

- jsou paropropustné, ale omyvatelné

Složení nátěru:

- Pojivo = chemické sloučeniny Latexů, Akrylátů, Silikonů, Silikátů a jejich kombinací

- Plnivo = kamenný prach, kaolín

- Pigmenty – barviva minerálního původu nebo chemické sloučeniny

- Dezinfekční, protiplísňové, konzervační, protipožární a tepelně izolační přísady

Prodej:

- Práškovitý stav (sáčky)

- Pasty – těsto – plechovky

- Tekuté – plechovky

Příprava práškovitých nátěrových hmot

Obsah sáčku sypeme do vlažné vody za stálého míchání, necháme 30 min. nabobtnat, rozředíme, zamícháme a přecedíme

Příprava tekutých nátěrových hmot

Obsah plechovky vylejeme do nádoby, ředíme vodou a mícháme. Poměr voda – náplň je uveden v návodu

Tónování nátěru

Tekuté, pastovité nebo práškové pigment rozmícháme ve vodě a přes síto přidáme do nátěrové hmoty.

Nanášení vodou ředitelných  barev a údržba nářadí

Pro nanášení barvy je optimální použití válečku, štětky nebo štětce. Při stříkání barvy může díky předchozí vrstvě, která je po uschnutí tvrdá, dojít ke ztékání barvy. Barvou potřísněné plochy  průběžně  utíráme, po ukončení prací nářadí i pomůcky okamžitě a dobře umyjeme, zaschlá barva se  špatně odstraní

Příklad katalogového listu

#### BAKRYLEX UNIVERZÁL – vodou ředitelný email na kov a dřevo lesk, mat

Složení:

BAKRYLEX EMAIL lesk, mat V 2066 jsou směsi pigmentů a plniv dispergované ve vodní disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv.

Barevné odstíny:

Bakrylex email :

matná varianta / lesklá varianta

010 – bílý/ 100 - bílý

011 – šedý/ 110 - šedý

018 – černý/ 180 - černý

026 - hněď střední/ 250 - hnědý

Ostatní další barvy

Použití:

BAKRYLEX EMAIL se používá k venkovním i vnitřním nátěrům dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, zdiva, papíru i kovu. Při použití k venkovním nátěrům se jejich obnova předpokládá po 3 až 5 letech. Při provádění nátěru musí být teplota podkladu i okolí min. +10oC.

Bakrylex email  splňuje požadavky předpisů pro použití na nátěry hraček pro děti ve věku do 3 let.

Nanášení:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo tlakovým stříkáním.

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Nátěry dřeva:

- Penetrace podkladu Barlet penetračním nátěrem univerzálním V 1307 nebo hloubkovým V 1308, zasychání 1 až 2 hodiny.

- Broušení brusným papírem č. 320 - 600, očištění podkladu

- 1x nátěr štětcem barvou disperzní základní na dřevo Bakrylex primer, schnutí min. 4 hodiny, nátěr není brousitelný

- 1-2x vrchní nátěr Bakrylex email lesk, mat.

Nátěry kovu:

- Odrezit, odmastit

- 2x nátěr základní antikorozní barvou na kov Bakrylex primer antikor V 2085, schnutí vrstvy min. 4 hodiny.

- 2x vrchní nátěr Bakrylex email lesk, mat., schnutí vrstvy min. 4 hodiny.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

BAKRYLEX EMAIL matný :

Obsah netěkavých složek v hmot. %           min. 45

Barevný odstín musí odpovídat vzorkovnici

Výtoková doba z F pohárku 6 mm          min. 70 sec.

Číslo lesku                                                   max. 20

Objemová hmotnost                            1,20 – 1,24 g/cm3

BAKRYLEX EMAIL matný báze A , báze B , báze C  :

Obsah netěkavých složek v hmot %         min. 43 %

Výtoková doba z F pohárku 6 mm           min. 50 s

Objemová hmotnost   :  báze A       1,20 – 1,24 g/cm3

báze B       1,15 – 1,19 g/cm3

báze C       1,17 – 1,21 g/cm3

Číslo lesku                                                   max. 20

BAKRYLEX EMAIL lesklý :

Obsah netěkavých složek v %           min. 30

Výtoková doba z F pohárku 6 mm   min. 70 sec.

Barevný odstín                  musí odpovídat vzorkovnici

Číslo lesku                                        min. 70

Objemová hmotnost                       1,24 – 1,28 g/cm3

BAKRYLEX EMAIL lesklý báze A , báze B , báze C  :

Obsah netěkavých složek                          min. 43 %

Výtoková doba z F pohárku 6 mm           min. 50 s

objemová hmotnost   :  báze A       1,24 – 1,28 g/cm3

báze B       1,04– 1,08 g/cm3

báze C       1,07– 1,11 g/cm3

Číslo lesku                                        min. 70

Vlastnosti zaschlého nátěru:

BAKRYLEX EMAIL lesk, mat

Vzhled bez nečistot

Kryvost				                                 stupeň    2

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 3 dnech (%)	     min. 12%

Odolnost při hloubení (mm)                                             min. 5 mm

Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (7-10 m2/1 l) pro jeden nátěr.

## V 1306

Složení:

Viskózní roztok obsahující akrylátovou disperzi a roztok derivátu celulózy ve vodě s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.

Příklad popisu  lepidla  na tapety  :

METYLAN

Použití:

K lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klížidlo pro malířské přípravky.

Nanášení:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo speciálním zařízením (např. stříkacím systémem Titan firmy STORCH).

Ředidlo:

Voda.

Příklad nátěrového postupu:

Podklad musí být pevný, suchý, rovný, hladký, bez trhlin a čistý. Kov má být opatřený vhodným základním antikorozním nátěrem. Na běžné stavební podklady (omítky, beton, dřevovláknité desky atd.) se tapetuje přímo. Je-li podklad natřen klíženým malířským nátěrem, musí se tento nátěr odstranit (namočením a oškrábáním). Ke zpevnění podkladu a jeho penetraci se používá lepidlo zředěné až pětinásobným množstvím vody. Penetrační nátěr musí minimálně 2 hodiny zasychat. Větší nerovnosti je nutné nejdříve vyspravit sádrou). Takto vyspravený podklad je nutné před zahájením tapetování přebrousit. Podle typu tapet se lepidlo ředí – papírové tapety (2:1 s vodou tj. l kg lepidla  zřeďte 0,5  litrem vody), PVC tapety (3:1 s vodou, tj. 1 kg lepidla zřeďte 0,33 litry vody), na reflexní tapety se lepidlo neředí.

Vlastní tapetování:

Tapety se před lepením nastříhají na potřebnou délku. Namočí se na 3-10 minut do vody. Na připravený podklad se nanese Apeko V 1306 a po 2 minutách se začne s lepením. Tapety se lepí od shora dolů a vyhlazují se měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto nalepené tapety lze po 5 dnech zlehka omývat (pokud jsou nalakovány) vlažnou vodou.

Teplota podkladu a okolního prostředí nesmí být při aplikaci menší než + 10 0 C.

Orientační spotřeba  a vlastnosti lepidla:

140 - 190 g/m2.

Obsah netěkavých složek min 12%, pH	9

Balení:

Plastové obaly 1    3   20 kg.

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080410, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu a skladovatelnost:

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102 , kategorie odpadu : O

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až + 25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš složení vodou ředitelných nátěrů

- Jaké materiály zabezpečí pojivo

- Popiš pracovní postup při provádění vodou ředitelného nátěru

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační  CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL,

f. Spojené kartáčovny  a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele  DUM)